多功能运动场场地基础建设要求
一、多功能场地产品特点和功能介绍

占地规模：约710平方米，其中：多功能球场混凝土面积33M*19M约627平方米，健身器材约83平方米。
地板系统：硅PU材料地面

围网系统：整体拼装式包塑围网

灯光系统：一体式照明灯柱（亦为围网主立柱），300W*6组

场地划线：标准篮球场、五人制足球场、排球场 

配套器材：一体式篮球架足球门、多功能排球柱、10件健身路径（其中2件为智能健身路径）。

二、场地基础及面积

1.混凝土硬化面积33×19米用于球场,合计面积627平方米，其中围网占地面积33米×19米共627平方米；场地必须为标准的长方形，施工及测量方法如图一，该部分场地需做250mm厚结构层。其中，水泥石粉稳定层100mm，水泥混凝土厚度150mm。混凝土地面的厚度须达到图纸设计要求；强度达建筑混凝土C25强度以上，平整度为3m直尺误差≤3mm，有一定排水坡度。混凝土表面应平整、无积水现象，无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象，如有上述现象，应及时采取修补、打磨、局部补强等措施进行整改。清理场地杂物，检查场地的平整度，3米靠尺，平整度在正负3个毫米以内的为合格，对有明显高低差的地方进行找平以及大的裂缝需要填缝。

2.切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6×5m为一方块切割，浇铸施工板块间必须切割温度缝，温度缝深不少于30 mm，以保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不导致基础其它地方开裂。

3.在多功能球场周边安装一套室外健身器材,合计面积约83平方米。为保障使用安全，健身路径区域必须为泥土地应平整夯实，清除障碍物。（备注：健身路径不得安装在水泥地面上。）

[image: image1.jpg]19000

33000 \




图一  场地基础施工及测量方法

三、照明系统要求

1.为保证日后线路检修需要，电缆线管应在场边布置（如图二所示），埋置深度不小于30cm；PVC管为不小于6分的管，管侧用细砂垫实，上部覆盖5cm细砂，然后再浇筑混凝土。电缆线线径为3*4平方毫米。

2.预埋线管时，遇灯柱位置时将线管露出混凝土面层5-7cm，管口用纸或布堵住，防止异物掉入堵塞管道。（如图三所示）

3.在安装一体化灯柱时，应将线管接入灯柱地下部分预留的线孔，再在灯柱预埋孔中浇筑不低于C20强度的混凝土。 

4.PVC管及电缆线需按图二及图三所示，布置到位，体育设备安装施工班组进场施工时，需提供施工所需的水电。

[image: image2.jpg]6500 10000 10000

TR E \

B RPVCEEL:

19000

B RPVCEEL:

33000

6500





图二  电缆及PVC管走线图

[image: image3.jpg]PVC%E

KV TR EE T 2 o \

iy

e i e
[ el T

A f T ]
R s





图三  灯柱位置施工图

